Le bois moulé à froid

Un travail à la portée de l'amateur

par J.-J. Herbulot

L'adoption par l'Asproca d'un monotype en forme dont la coque peut être réalisée en bois moulé, donne à ce procédé une actualité marquante. Nous avons pensé faire œuvre utile en donnant à nos lecteurs la méthode et les renseignements nécessaires pour entreprendre une telle construction. (N. D. L. R.).

# LE MOULE

Les nouvelles colles à froid ne demandant qu'une faible pression le moule nécessaire pour réaliser une petite embarcation en bois moulé est essentiellement constitué par des gabarits assemblés par des lattes formant une sorte de bordé à claire-vote.

Les gabarits sont montés inversés sur un solide chantier qui peut être constitué par deux madriers ou deux bastings ; ils doivent être espacés de 30 centimètres environ d'axe en axe, soigneusement réglés et solidement fixés et entretoisés sur le chantier. Un gabarit est placé juste en avant du tableau pour recevoir l'about des lattes et de façon que le tableau puisse y être fixé provisoirement. A l'avant Si les lattes ne peuvent suivre la courbure des hauts, généralement plus accentuée, à cet endroit, il y a lieu de prévoir un bloc en forme, plus ou moins épais, qui recevra l'about des lattes et sur lequel on pourra fixer provisoirement l'étrave proprement dite.

Les lattes, de section carrée de 20 m / m de côté sont clouées et vissées sur les gabarits. Leur espacement est de 60 à 70 m / m au gabarit milieu (fig. 1) ; elles se rapprochent donc vers les extrémités et il pourra être nécessaire d'en arrêter certaines sur un gabarit intermédiaire, le plus éloigné possible du milieu.

Evidemment, il serait préférable que les lattes couvrent entièrement le moule, mais ce n'est pas absolument indispensable. Le logement de la quille est ménagé dans l'axe entre les deux lattes centrales (fig. 1).

Une fois posées, les lattes sont affleurées au rabot, principalement au tournant du bouchain, et l'on doit s'assurer avec une latte souple, placée dans toutes les directions, que le moule ainsi constitué est bien régulier. Le moule est alors recouvert de papier journal ou de cellophane, pour éviter un collage intempestif des bordés sur le moule en cas de bavures.

# LE TABLEAU, L'ÉTRAVE ET LA QUILLE

Le tableau et l'étrave sont mis en place et fixés provisoirement avec des vis posées de l'intérieur ou par tout autre moyen.

Si les formes du bateau sont frégatées dans la partie arrière, la coque ne pourrait être démoulée Si le tableau était en place. Dans ce cas, le gabarit arrière prend la place du tableau pour recevoir les bordés qui n'y sont tenus que provisoirement, et le tableau ne sera mis en place et collé aux bordés qu'une fois la coque démoulée.

La quille est ensuite ployée sur le moule, encastrée dans son logement, vissée provisoirement sur les gabarits, puis vissée et collée sur le tableau et l'étrave. Elle est enfin affleurée de façon à suivre parfaitement la forme des fonds.

Il n'est pas utile de tailler une râblure dans la quille ; celle-ci peut être constituée par  une quille  intérieure et une quille extérieure rapportée après  que le bordé ait été affleuré au rabot (fig.2), ou simplement par une quille intérieure et un demi-rond de protection (fig. 3).

Dans le cas des prames dont les fonds sont plats, les bordés peuvent aller de plat-bord à plat-bord ou, ce qui est préférable, s'arrêter sur la quille en bâtons rompus (fig. 4).

# LE BORDÉ

Le bordé peut être exécuté en trois épaisseurs de placage ou en deux épaisseurs de contreplaqué. L'épaisseur des différentes couches varie avec la taille du bateau.

Une prame est généralement bordée en trois couches de placage de 1,5 m / m à 2 m / m d'épaisseur chacune, la première posée en diagonale à 45°, la seconde longitudinale et la troisième en diagonale à 45° également, mais à contre-sens de la première, de façon qu'aucune des couches contiguës ne se croisent à angle droit ; ceci pour que les lames de placage s'ajustent parfaitement l'une sur l'autre, quelle que soit la forme de la coque.

Un Dinghy international de 14 pieds est bordé en trois couches, la première de 1,5 m / m en diagonale à 600, la seconde également en 1,5 m / m en diagonale à 600 à contre sens et la troisième longitudinale de 4 m / m d'épaisseur. Ce procédé qui occasionne une perte de bois plus importante est adopté pour que l'aspect de la coque finie soit comparable à celui des constructions classiques.

Enfin, un Caneton peut être bordé en deux épaisseurs de contreplaqué de 3 mm posées en diagonale à 60°, vers l'avant et vers l'arrière, toujours pour que les deux couches, ne se croisant pas à 90°, s'ajustent mieux l'une sur l'autre.

Les lames doivent avoir entre 50 et 60 m / m de large, être toutes de même largeur et avoir les deux bords bien parallèles.

La première lame de bordé est mise en place à peu près au milieu de la coque ; elle est collée sur la quille et tenue provisoirement en place sur les lattes du moule par quelques agrafes. L'autre extrémité peut dépasser le trait de plat-bord ; elle est agrafée dans ce cas sur la dernière latte posée au-delà de ce trait. Il faut faire très attention à ce que la lame s'applique très exactement sur le moule sur toute sa longueur.

Lorsque les formes de la coque permettent de la démouler avec la serre-bauquière en place, comme c'est le cas du nouveau Caneton, les lames de la première couche sont collées sur la serre-bauquière comme sur la quille.

La lame suivante ne sera pas posée contre la première, mais à une distance légèrement inférieure à la largeur des lames, et suivant les formes de la coque cet intervalle sera plus faible à la quille et au plat-bord qu'au bouchain.

La troisième lame est alors placée de façon à recouvrir l'intervalle entre les deux premières et taillée en forme pour remplir très exactement cet espace. Pour arriver à ce résultat, une méthode très pratique (fig. 5) a été mise au point par M. Austin Farrar de la firme anglaise Woolverstone Ship yard Ltd, qui a construit de nombreux Dinghies internationaux de 14 pieds en bois moulé à froid.

Un petit trusquin est confectionné à la largeur exacte des lames ; en le faisant glisser le long des bords externes des premières et deuxièmes lames, on peut ainsi tracer la troisième lame suivant la forme exacte de l'intervalle qui sépare les deux premières ; après traçage, la troisième lame est déposée et découpée en suivant les traits marqués au crayon. Lorsque l'on utilise des lames de placage de 1,5 m / m, on peut utiliser pour ce découpage de forts ciseaux.

La lame ainsi ajustée est mise en place comme les deux premières, collée sur la quille et la serre-bauquière ou simplement agrafée à son extrémité suivant le cas.

Toutes les lames de la première couche sont ainsi mises en place, et pour cela on remarque qu'il est utile de n'en tailler en forme qu'une sur deux.

La seconde couche est posée suivant la même méthode, mais les lames sont collées sur toute leur longueur. Les agrafes maintenant la première couche sont successivement enlevées à l'emplacement de chaque nouvelle lame avant de procéder au collage.

Lors que la seconde couche est posée longitudinalement, il n'est pas utile de répartir les lames suivant un brochetage régulier, qui occasionne une très grande perte de bois. Il suffit dans ce cas de disposer les lames comme dans le cas de canoës entoilés ; la première est posée parallèlement à la quille, et l'on procède comme pour la première couche jusqu'au moment ou approchant du bouchain, l'intervalle entre les lames devient irrégulier. On repart alors du plat-bord et on ferme l'intervalle en fuseau du bouchain, par des lames taillées à la demande.

Pour utiliser les chutes, des écarts à plat peuvent être exécutés en sifflet sur 15 à 20 centimètres de longueur.

# LA COLLE

Cette méthode de bois moulé collé à froid n'est vraiment pratique que Si l'on utile une colle ne demandant que très peu de pression, et pouvant être employée en deux composants, appliqués séparément : d'une part, la colle proprement dite, étendue sur l'une des pièces à coller, ici, la première couche de lames ; et, d'autre part, le durcisseur, appliqué sur l'autre pièce, ici, chaque laine de la deuxième couche.

Il est également intéressant que cette colle ait une consistance légèrement pâteuse, et ne se rétracte pas au séchage, de façon à boucher parfaitement tous les intervalles ou trous accidentels qui peuvent se présenter, et assurer ainsi une étanchéité parfaite de la coque.

La “ Mélocol 306 ” et les durcisseurs “ G B” des Manufactures de Saint-Gobain remplissent parfaitement ces trois conditions.

La “ Mélocol 306 ” se présente sous la forme d'une poudre blanche se délayant à l'eau. Une solution de fluidité convenable est obtenue avec les proportions suivantes :

Mélocol 306	100 parties

Eau	45 parties

ou mieux

Mélocol 306		100 parties en poids

Eau			40 parties en poids

Alcool Méthyllique	5 parties en poids

Cette seconde solution mouille mieux les bois résineux. Le mélange s'opère à la main par additions fractionnées d'eau à la poudre. L'alcool méthylique n'est ajouté qu'en fin d'opération.

La solution est préparée un jour à l'avance et sa durée de conservation est d'une semaine, à condition de tenir le récipient bouché ; celui-ci ne doit être ni en laiton ni en cuivre.

Il existe trois durcisseurs à action lente, moyenne ou rapide. La colle peut s'appliquer à l'encolleuse, au rouleau, au pinceau ou à la spatule, et la quantité de colle nécessaire est d'environ 150 grammes au mètre carré. Le pressage doit provoquer de légères bavures et il est recommandé de laisser sécher de 10 à 30 minutes avant l'assemblage selon la température ambiante.

Le durcisseur s'applique à l'aide d'une brosse tendre ou d'un tampon de feutre fixé à un manche. La surface à traiter doit en être abondamment mouillée et il ne faut pas le laisser s'évaporer ou pénétrer dans le bois.

Le durcissement de la colle commence dès que les deux pièces enduites sont mises en contact. Les deux surfaces ne doivent plus être déplacées l'une] par rapport à l'autre dès que la coite commence à devenir gélatineuse.

Le temps de durcissement est fonction de la température.

| Durcisseur Employé | Température |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10° C | 16°C | 21° C | 27° C | 32° C |
| G.B.M. (lent)-. | 10-12 h | 5 h | 3h 1/2 | 2h 1/2 | 2 |
| G.B.P. (moyen) | 6-7 h | 3 h | 2 h | 1h 1/4 | 1 h |
| G.B.Q. (rapide) | 5- 6h | 2h. 1/2 | 1 h 3/4 | 1 h 1/4 | 1 h |

Cette colle permet d'obtenir des joints épais. Elle peut donc être utilisée avec une faible pression, mais il est indispensable de poncer les surfaces à assembler avant collage.

# LE PRESSAGE

Dans le cas du collage des lames de bordés entre elles, la pression nécessaire peut être obtenue soit par des agrafes, genre agrafes de bureau, ou, mieux, agrafes posées au pistolet automatique, utilisées pour les étiquettes dans les caisseries, soit par des pointes très fines, clouées au travers de petits carrés de contreplaqué, ou de lattes de bois minces posées à cheval sur les joints des lames.

# LA FINITION

Lorsque la dernière couche est posée, la quille extérieure est collée après que l'angle des fonds ait été rabattu au rabot et la coque est raclée et poncée à l'extérieur ; elle peut alors être démoulée ; lorsque la serre-bauquière ne peut venir au démoulage, il est bon de coller les listons en place et d'araser le bordé au niveau du plat-bord, avant de démouler la coque.

Il faut à présent poser les serres, les bancs et les courbes nécessaires, qui peuvent être facilement réalisés en bois lamellé et collé.

Des lames de plancher sont généralement collées à l'intérieur de la coque, pour éviter une usure prématurée des fonds, et aussi pour servir de raidisseurs.

En fin, avant d'appliquer la première couche de vernis, il peut être intéressant de passer une couche d'impression constituée par une solution de 50 parties de Mélocol 306 liquide, 40 parties d'eau et 10 de durcisseur, qui pénètrera bien le bois et l'imperméabilisera efficacement.